STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES																											blad: 1

B412130.012f04		KUNSTSTOF KOZIJN

Versie: 007.+	 datum: 30-09-2013

1    Fabrikaat: Deceuninck Kunststof B.V.

2    Type: #

\zendow neo standaard, profiel zendow met

thermische versterking.

\zendow neo premium, profiel zendow met

thermische versterking en draaideel met extra glasvezelbladen.

3    #

\Sterkte en stijfheid, stuwdruk (Pw) (Pa): max.....

4    #

\Rc-waarde (NEN 1068+w08) ((m2.K)/W): .....

5    #

\Inbraakwerendheid (weerst.klasse) (NEN 5096+c11): 2.

\Inbraakwerendheid (weerst.klasse) (NEN 5096+c11): 3.

6    #

\Profiel:

7    #

\- materiaal: hard gemodificeerde polyvinylchloride met PVC foam en staaldraden.

8    #

\- oppervlaktebehandeling: door en door in de massa gekleurd.

\- oppervlaktebehandeling: in oven geharde coating.

\- oppervlaktebehandeling: U V bestendige acrylaatfolie.

\- oppervlaktebehandeling.....

9    #

\- kleur: wit. \- kleur: crème. \- kleur: grijs.

\- kleur..... \- kleur (RAL): .....

\- kleur: houtimitatie/ glad.....

OPMERKING: wit, crème of grijs onbehandeld. RAL coating of houtimitatie/ glad bij folie.

10   #

\- oppervlaktestructuur: glad, glans.

\- oppervlaktestructuur: korrelig, satijnglans.

\- oppervlaktestructuur: houtnerfstructuur/ glad, mat. OPMERKING: glad is onbehandeld, korrelig is coating met polyamide korrel, houtnerfstructuur/ glad  is folie.

11   #

\- kern: hardschuim gerecycleerd polyvinylchloride.

12   #

\- profieldiepte (mm): 70. \- profieldiepte (mm):

82.

OPMERKING: bij zendow#neo premium 82 mm.

13   #

\- breedte (kader) (mm): .....

OPMERKING: varieert van 54, 64 en 70 mm, bij zendow#neo premium alleen 54 en 70 mm.

14   #

\- breedte (vleugel) (mm): .....

OPMERKING: varieert van 72, 80 en 94 mm; bij zendow#neo premium alleen 72 en 94.

15   #

\- sponningdiepte (mm): .....

OPMERKING: bij zendow#neo standaard 42 mm, bij zendow#neo premium

54 mm.

16   #

\Beglazing:

STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES 																											blad: 2

B412130.012f04		KUNSTSTOF KOZIJN

17   #

\- isolerend dubbelglas (W/m2K): .....

\- isolerend driedubbelglas (W/m2K): .....

18   #

\- beglazingssysteem: multifunctionele fabrieksmatig ingerolde TPE profielen.

19   #

\Raam.....

20   #

\Deur.....

21   #

\Paneel.....

22   #

\Hulpprofielen:

23   #

\- vleugelmakelaar profiel.....

24   #

\- T-stijl profiel.....

25   #

\- renovatiekader profiel.....

26   #

\- monoblokkader profiel.....

27   #

\- thermisch versterkings profielen.....

28   #

\Toebehoren:

29   #

\- hang- en sluitwerk.....

30   #

\- bevestigingsmiddelen.....

31   #

\- rolluiksysteem.....

32   #

\- ventilatierooster.....

33   #

\- dagkantbekleding.....

34   #

\.....

zendow #neo ; kunststof kozijn