### Gevelbekleding uit composiet van polyvinylchloride (PVC) en hout  QF  m²  20-04-06  Deceuninck TWINSON

volgnr.  1

##### Omschrijving :

Deceuninck lanceert een compleet nieuw concept voor gevelbekleding in het unieke materiaal Twinson®: dé combinatie van hout en PVC. Een greep uit de vele comfortvoordelen: 100% waterbestendig,  natuurlijk en warm karakter, duurzaam, splinter- en rotvrij, … Twinson® maakt van gevels één stijlvol afgewerkt geheel. Beschikbaar in 3 kleurvariaties.

##### Materiaal :

###### Grondstof

De bekledingsprofielen bestaan uit een composiet van ± 50% hoog slagvast niet geplastificeerd PVC en ± 50% houtstof.

Het composiet heeft volgende eigenschappen:

| vicatpunt | EN ISO 306/B50 | 82 ± 2 | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| uitzettingscoëfficiënt | ISO 11359-2 | 20 - 25 | 10-6m-1K-1 |
| elasticiteitsmodulus (bij buiging) | EN 310 | 5000 ± 10% | MPa |
| buigsterkte | EN 310 | > 35 | MPa |
| densiteit | ISO 1183 | 1,42 ± 0,05 | kg/dm³ |
| waterabsorptie over 28d | EN 317 | 0,6(length) – 8(mass) | % |
| duurzaamheidsklasse | EN 350 | 1 | klasse |

nominale waarden

###### Profielen

De bekledingsprofielen zijn tubulair met een geborstelde zichtzijde. De extrusie gebeurt onder certificaat ISO 9001.

P9576 vlak bekledingsprofiel:
De bekledingsprofielen resulteren in een plat vlak met een rechte voeg van 5,5mm breed en 5mm diep.
Werkende breedte: 166,5mm
Dikte: 13,5mm
Tand en clipssysteem.
Het systeem voorziet in de nodige afwerkingsprofielen. De afwerkingsprofielen worden geëxtrudeerd in aluminium en zijn afkomstig van dezelfde leverancier als de bekledingsprofielen.

###### Kleuren

Kleur: schorsbruin / turfbruin / zoethoutzwart
De kunstmatige verwering moet kleiner zijn dan 4dE (@2GJ/m²) volgens ISO 4892-2/A.
De zichtbare afwerkingsprofielen zijn zwart / natuurkleur geanodiseerd.

##### Uitvoering :

###### Constructie

De profielen moeten minimum 24h acclimatiseren vóór de verwerking. Leg de profielen op een vlakke ondergrond.

De bekledingsprofielen worden gemonteerd op een effen lattenwerk bestaande uit houten latten van 32x38mm. Het is aan te raden hout te gebruiken dat voorbehandeld werd tegen vocht en parasieten (overeenkomstig STS31 ‘Timmerwerk’). De latten worden op de traditionele manier op de drager (beton, metselwerk) bevestigd, loodrecht op de richting van de te plaatsen bekledingsprofielen. De oneffenheden in de ruwbouw dienen vooraf weggewerkt te worden met opvulblokjes. Bij sterke blootstelling aan de regen dient een dampdoorlatend scherm geplaatst te worden tussen de te beschermen muur of ondergrond en het lattenwerk dit is nodig om een goede ventillatie van de profielen te waarborgen.

Montagevolgorde:
-Begin met de plaatsing van het aluminium startprofiel en de eventuele aluminium hoekprofielen. 
-Bij horizontale of verticale plaatsing van de bekledingsprofielen wordt het aluminium startprofiel steeds onderaan geplaatst zodat een goede afwatering van de gevelbekleding is verzekerd.
-Plaats in het aluminium startprofiel het eerste bekledingsprofiel en schroef het vast met behulp van de clips. Plaats de opeenvolgende bekledingsprofielen, goed aansluitend en schroef ze vast met behulp van de clips.
De schroeven worden geplaatst in clipsen. Op die manier kunnen de bekledingsprofielen vrij krimpen en uitzetten. In het midden van elk bekledingsprofiel wordt de plank voorzien van 2 fixatie clipsen om de plank te fixeren.

Bevestigingsmateriaal:
De bevestiging gebeurt met behulp van een gepatenteerd clipsysteem in combinatie met de bijgeleverde RVS 4.5 x35mm schroef.

Uitzetvoeg:

Bij gebruik van max. 1 lengte van 6 m wordt een uitzetvoeg van 10mm aan beide zijdes voorzien.

Bij gebruik van een open voeg wordt gewerkt met een veelvoud van lengtes die elk max. 3m lengte bedragen  waar tussen de lengtes onderling een voeg van 10mm dient voorzien te worden. Op de plaats van een open voeg dient de ligger te worden beschermd met een stuk epdm folie of gelijkwaardig.

###### Bevestigingsafstand

De bekledingsprofielen moeten iedere 50cm hartafstand bevestigd worden.

De aluminium afwerkingsprofielen moeten iedere 60cm bevestigd worden.

###### Thermische isolatie

De thermische isolatie dient verhoogd te worden door aanwending van isolerende panelen en tapijten. 
U-waarde = *** W/m²K

###### Ventilatie

Ventilatie moet steeds mogelijk zijn. Er moet een minimum geventileerde opening van 20 mm zijn tussen de isolatie en de bekledingsprofielen of tussen de drager en de bekledingsprofielen. Dit houdt in dat bij verticale plaatsing een dubbel lattenwerk dient voorzien te worden waarbij de minimum geventileerde opening van 20mm wordt verzekerd (ook de begin- en eindlatten). In de hulpprofielen is deze ventilatie opgenomen.

###### Transport en stapeling

De profielen moeten horizontaal gestapeld worden, ondersteund op een maximale tussenafstand van 0.8 m. De profielen mogen droog en nooit in de zon worden opgeslagen of in de omgeving van een warmtebron. Transport gebeurt horizontaal.

###### Onderhoud

Onderhoud is in principe overbodig.Op plaatsen waar natuurlijke reiniging niet mogelijk is kunnen eventuele vuilophopingen verwijderd worden door middel van een spons of zachte borstel in combinatie met veel water.(al dan niet door toevoeging van een lichte zeepoplossing. Niet toegestaan is het gebruik van hoge druk reiniger, schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en dergelijke.

##### Toepassing :

##### Aard van de overeenkomst :

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze :

meeteenheid :	m²

meetcode :