### 00.00.00	Terrasbekleding uit composiet van polyvinylchloride (PVC) en hout  VH  m²  17-08-06  Deceuninck TWINSON

volgnr.  1

##### Omschrijving :

Deceuninck lanceert een compleet nieuw concept voor terrasvloeren in het unieke materiaal Twinson®: dé combinatie van hout en PVC. Een greep uit de vele comfortvoordelen: 100% waterbestendig, onderhoudsvriendelijk, natuurlijk en warm karakter, duurzaam, splinter- en rotvrij, … van tuinpad tot vijverboord; van terras tot zwembadrand. Twinson® is beschikbaar in 8 kleurvariaties.

##### Materiaal :

###### Grondstof

De bekledingsprofielen bestaan uit een composiet van 50% hoog slagvast niet geplastificeerd PVC en 50% houtstof.

Het composiet heeft volgende eigenschappen:

| vicatpunt | EN ISO 306/B50 | 85 | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| uitzettingscoëfficiënt | ISO 11359-2 | 2,1x10-5 | °C-1 |
| elasticiteitsmodulus (bij buiging) | EN 310 | 5000-7000 | N/mm² |
| buigsterkte | EN 310 | 38 | N/mm² |
| Brinell hardheid 3000N | EN 1534 | 120 | N/mm² |
| densiteit | ISO 1183 | 1,41 | kg/dm³ |
| waterabsorptie over 24h | EN 317 | 0,2-0,6 | % |
| duurzaamheidsklasse | EN 350 | 1 | klasse |

nominale waarden

###### Profielen en toebehoren

De bekledingsprofielen zijn massief met een geborstelde zichtzijde.

De terrasplank is dubbelwandig met een totale dikte van 28mm. De werkende breedte bedraagt 144mm. De terrasplank is voorzien van antislip-groeven.
Het systeem voorziet in een afwerkingsplint met een hoogte van 78mm en een dikte van 10mm.
De extrusie gebeurt onder certificaat ISO 9001.

De bevestiging van de terrasplanken is niet zichtbaar en gebeurt met tot het systeem behorende montageclips die afkomstig zijn van dezelfde leverancier als de hoofdprofielen. De montagclips zijn vervaardigd uit RVS kwaliteit A2 / kwaliteit A4.

###### Kleuren

Kleur: abrikoosbruin / amandelbeige / hazelnootbruin / nectargeel / olijfgroen / schorsbruin / turfbruin / zoethoutzwart
De kunstmatige verwering moet kleiner zijn dan dE 4 (@2GJ/m²) volgens ISO 4892-2/A.

##### Uitvoering :

###### Constructie

De profielen moeten minimum 24h acclimatiseren vóór de verwerking. Leg de profielen op een vlakke ondergrond.
De bekledingsprofielen worden bevestigd op een raster van kepers met afmeting ±3,5x4,8cm in hetzelfde materiaal als de bekledingsprofielen. De kepers moeten doorlopend ondersteund worden. De kepers kunnen bevestigd worden met schroef en plug. Gebruik schroeven met niet verzonken kop.
Enkel indien de vorige oplossing technisch niet haalbaar is kan het gebruik van hardhouten met duurzaamheidsklasse 1 worden toegestaan. Afmetingen van de kepers te bepalen in functie van de ondergrond (zandbed, tegeldragers, …), de tussenafstand van de kepers en het te dragen gewicht.
Bij het plaatsen van het keperwerk wordt rekening gehouden met een afloop van 0.5cm per meter.
De bevestiging van de montageclips gebeurt met RVS schroeven 4x35mm met verzonken kop.
De bekledingsprofielen worden geplaatst met een uitzetvoeg van minimum 4mm ter hoogte van de zijkanten van het terras en de kopse verbindingen.
De bevestiging van de plinten gebeurt zichtbaar iedere 50cm met RVS schroeven 4x35mm met verzonken kop. Per bevestiging wordt 1 schroef geplaatst.

###### Bevestigingsafstand

De afstand tussen de kepers bedraagt maximum 50cm bij normale toepassing. Bij diagonale plaatsing wordt deze afstand beperkt tot 30cm. De terrasplanken worden normaal gezien op de uiteinden ondersteund. De terrasplanken mogen maximum 10cm overhangen.

###### Transport en stapeling

De profielen moeten horizontaal gestapeld worden, ondersteund op een maximale tussenafstand van 1 m. De profielen mogen nooit in de zon worden opgeslagen of in de omgeving van een warmtebron. Transport gebeurt horizontaal.

###### Onderhoud

Onderhoud is in principe overbodig. Reiniging met een hogedrukreiniger is toegestaan indien de gebruiksvoorschriften van het toestel gevolgd worden en de toegepaste druk niet hoger is dan 100bar. Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en dergelijke.

##### Toepassing :

##### Aard van de overeenkomst :

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze :

meeteenheid :	m²

meetcode :